表現学習を用いた原子層半導体低周波特性からの不要ノイズ除去

鈴木　武尊　　橋本　大河

[研究背景]

原子層半導体の電気特性評価では、界面準位や格子欠陥に由来するキャリアの捕獲・放出過程が信号に現れ、その情報は低周波特性として観測される。とくにPSD（power spectral density）は欠陥物性を反映する指標であり、欠陥物性推定に利用できる可能性がある。一方で低周波域の測定は、同じ周波数帯に電源由来成分や外部擾乱が重畳しやすく、信号成分と不要成分の分離が難しく、経験的なフィルタ設定に依存したノイズ処理はスペクトルの本質構造を損ない、推定結果を不安定化させ得る。当研究室では、MoS₂の室温PSDのみから原子空孔欠陥の物理パラメータを深層学習で予測できることを報告してきた[1]。この知見はPSDに欠陥物性が反映されていることを示す一方で、実測PSDデータには多種多様のノイズが混入するため、それが推定のボトルネックになり得ることも示唆している。

一方近年、データの本質的構造をもつれのほどけた低次元表現として学習し、下流タスクへ活用する表現学習が発展している。そこで、ノイズ除去を信号を削る処理として行うのではなく、まず信号構造を捉えた潜在表現を獲得し、その表現上で不要成分を抑制することで、物理情報の保持とノイズ低減を両立できる可能性がある。そこで本研究では、PSDに表現学習を適用して信号特徴を保持した潜在表現を獲得し、この潜在表現に基づくノイズ除去を行った。加えて、潜在表現の解析により、活性化エネルギーが線形モデルで推定可能な形で埋め込まれていることを確認し、特定ノイズへの過学習ではないことを検証した。

[実験方法]

学習データは、式(1)、(2)に示す欠陥を介した電荷捕獲・放出過程の理論モデルに基づき、数値計算によりPSDを生成した。さらに、実測環境を模擬するノイズ成分を付与し、学習用データセットを構築した（図1）。学習モデルにはBERT[2]を用い、PSDをトークン系列として表現し、系列先頭にCLSトークンを付加した。入力PSDの一部をマスクし、CLSトークンに集約された潜在表現に基づいてマスク箇所を復元する復元タスクを設定した。これにより、ノイズの影響を受けにくい表現の獲得とノイズ低減を同時に学習させた。さらに、音声信号処理分野の知見[3]を参考に、ノイズが強い周波数領域に対応するトークンへのAttention重みを抑制する損失項を追加した。学習後、CLSトークンの潜在表現に線形回帰を適用し、潜在表現に物性的特徴が含まれるかを評価した。

SIf=AαIbiasIbias21+ffα2+AβIbiasIbias21+ffβ2+C		(1)

τT=12πf(T)=1σ(0)×exp-EKBT×NT×v  	        (2)

[結果・考察]

図2にノイズ除去結果を示す。図2はCLS潜在表現に基づき復元したPSDである。復元後はノイズが低減され、ノイズ付与前の生成PSDに含まれる欠陥由来のスペクトル構造がより明瞭となった。特に、データ点数が多い高周波領域において効果的にノイズ低減が機能している。定量評価として、不要ノイズを付与した周波数領域に限定し、ノイズ付与前のPSDに対する平均絶対誤差（MAE）を算出したところ、ノイズ除去前は0.29、除去後は0.020となり、誤差は93％低減した。以上より、提案手法は外的ノイズを有効に低減できることが示された。

一方、付与可能なノイズの種類には限りがあるため、特定ノイズへの過学習の可能性は否定できない。そこで、ノイズ除去が単なるノイズ特性の記憶ではなく、PSDが持つ本質的構造に基づいて行われていることを検証するため、CLS潜在表現に線形回帰を適用した。活性化エネルギー推定誤差のヒストグラムを図3に示す。絶対誤差の平均値は ∣ΔEα∣が0.44 meV、∣ΔEβ∣ が0.22 meV となり、文献値 Eα≈10 meV、Eβ≈23 meV と比較しても十分小さい。ここで重要なのは、学習過程で物性パラメータを一切用いないにもかかわらず、潜在表現上に活性化エネルギーが線形分離可能な形で埋め込まれている点である。以上より、提案手法は欠陥由来の物性的本質を反映した表現を獲得し、その本質に基づいてノイズ除去を行っていることが示唆された。

図2 ノイズを除去した復元PSD

図1 生成PSDとノイズ付与PSDの比較

図3活性化エネルギー推定誤差のヒストグラム

図3活性化エネルギー推定誤差のヒストグラム

[参考文献]

[1] Y. Nonaka et al, AIP Advances. 15, 045202 (2025).

[2] J. Devlin et al., Proc. NAACL-HLT, pp. 4171–4186 (2019).

[3] M.-H. Lee et al., Proc. Interspeech 2022, 10.21437/Interspeech.2022-362 (2022).